Приложение 4

к Контракту

№ 0354300010619000005-0419

от  9 апреля  2019 г.

Спецификация

технических и качественных характеристик товара (материала), используемого при выполнении работ по  благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресу: п.Шаблыкино ул. Маяковского д.1, д.3, ул. 50 лет Октября д.3

|  | Наименования товаров, используемых при выполнении работ | Наименование показателей товаров, используемых при выполнении работ. | Конкретные значения показателей, соответствующие значениям, установленным в Техническом задании документации об аукционе, связанные с определением соответствия используемого товара потребностям заказчика | Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), на знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения используемого товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень | Фракция | 5 - 10 мм | Товарный знак отсутствует Россия |
|  |  | Марка по дробимости | М 400 |  |
|  |  | Марка по истираемости | И 2 |  |
|  |  | Марка по морозостойкости | F 50 |  |
|  |  | Содержание посторонних засоряющих примесей | Не содержит посторонних засоряющих примесей |  |
|  |  | Стойкость к воздействию окружающей среды | Стойкий к воздействию окружающей среды |  |
| 2 | Щебень | Фракция | 40 - 70 мм | Товарный знак отсутствует Россия |
|  |  | Марка по дробимости | М 400 |  |
|  |  | Марка по истираемости | И 2 |  |
|  |  | Марка по морозостойкости | F 50 |  |
|  |  | Содержание посторонних засоряющих примесей | Не содержит посторонних засоряющих примесей |  |
|  |  | Стойкость к воздействию окружающей среды | Стойкий к воздействию окружающей среды |  |
| 3 | Щебень | Фракция | 10 - 20 мм | Товарный знак отсутствует Россия |
|  |  | Марка по дробимости | М 400 |  |
|  |  | Марка по истираемости | И 2 |  |
|  |  | Марка по морозостойкости | F 50 |  |
|  |  | Содержание посторонних засоряющих примесей | Не содержит посторонних засоряющих примесей |  |
|  |  | Стойкость к воздействию окружающей среды | Стойкий к воздействию окружающей среды |  |
| 4 | Битум нефтяной дорожный вязкий | Марка | БНД 60/90 | Товарный знак отсутствует Россия |
|  |  | Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25 ˚С | 65 |  |
| 5 | Битум нефтяной дорожный вязкий | Марка | БНД 90/130 | Товарный знак отсутствует Россия |
|  |  | Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25 ˚С | 93 |  |
| 6 | Асфальтобетонная смесь горячая песчаная плотная | Тип | Б | Товарный знак отсутствует Россия |
|  |  | Марка | I |  |
|  |  | Выдерживание испытание на сцепление битумов с поверхностью минеральной части | Выдерживает испытание на сцепление битумов с поверхностью минеральной части |  |
|  |  | Однородность смеси | Смесь однородная |  |
| 7 | Асфальтобетонная смесь горячая песчаная плотная | тип | Г | Товарный знак отсутствует Россия |
|  |  | марка | II |  |
|  |  | Выдерживание испытание на сцепление битумов с поверхностью минеральной части | Выдерживает испытание на сцепление битумов с поверхностью минеральной части |  |
|  |  | Однородность смеси | Смесь однородная |  |
| 8 | Камни бортовые | Длина | 100 см | Товарный знак отсутствует Россия |
|  |  | Ширина | 15 см |  |
|  |  | Высота | 30 см |  |
|  |  | Класс бетона по прочности | В 30 |  |
|  |  | Марка бетона по морозостойкости | F 400 |  |
| 9 | Камни бортовые | Длина | 100 см | Товарный знак отсутствует Россия |
|  |  | Ширина | 8 см |  |
|  |  | Высота | 20 см |  |
|  |  | Класс бетона по прочности | В 22,5 |  |
|  |  | Марка бетона по морозостойкости | F 300 |  |
| 10 | Песок при-родный для строительных работ | Класс | II | Товарный знак отсутствует Россия |
|  |  | Содержание посторонних засоряющих примесей | Не содержит посторонних засоряющих примесей |  |
| 11 | Бетон тяжелый | Класс бетона по прочности | В 15 | Товарный знак отсутствует Россия |
|  |  | Марка бетона | М 200 |  |

| _____________________/ Новиков С.В. / | _____________________/_Бойко А.С / |
| --- | --- |